|  |  |
| --- | --- |
|  0854 |  |
| Jos. Moormann, Ziegelhofstraße 86, 49661 Cloppenburg |  |
| **13** |  |
| **0854-CPD-041** |  |
| EN 771-1, 2011 |  |
| **rote HD-Mauerziegel, Kategorie I, 240x115x62 mm** |  |
| Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk |  |
| MO-CLP1000.3 |  |
| Grenzabmaße | Klasse Tm[mm] | Länge +5/-10Breite + 5Höhe + 3 |  |
| Klasse Rm[mm] | Länge 10Breite 6Höhe 3 |
| Form und Ausbildung | Form a nach 5.3.2  |  |
| Druckfestigkeit (Mittelwert)Senkrecht zur Lagerfuge | N/mm² | ≥ 35 |  |
| Verbundfestigkeit nach EN 998-2 für Normal- und Leichtmörtel | N/mm² | Tabellierter Wert nach Anhang C |  |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | Klasse | S2 |  |
| Brutto-Trocken-rohdichte  | Mittelwert | kg/m³ | 1950 |
| Abweichung | Klasse | D1 |
| Netto-Trocken-rohdichte | Mittelwert | Kg/m³ | 1950 |
| Abweichung | Klasse | D1 |
| Brandverhalten | Euroklasse | A1 |
| Wasseraufnahme | Masse-% | ≤ 6 |
| Formbeständigkeit | mm/m | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | µ | 50/100 |
| Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand | Klasse | F2 |