| 0854 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jos. Moormann, Ziegelhofstraße 86, 49661 Cloppenburg |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 0854-CPD-041 |  |  |  |  |
| EN 771-1, 2011 |  |  |  |  |
| braune HD-Mauerziegel, Kategorie I, 240x115x71 mm |  |  |  |  |
| Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk |  |  |  |  |
| MO-CLP1000.6 |  |  |  |  |
| Grenzabmaße |  | Klasse Tm [mm] | Länge +5/-10 Breite + 5 Höhe + 3 |  |
|  |  | Klasse Rm [mm] | Länge 10 Breite 6 Höhe 4 |  |
| Form und Ausbildung |  | Form a nach 5.3.2 |  |  |
| Druckfestigkeit (Mittelwert) Senkrecht zur Lagerfuge |  | N/mm² | ≥ 35 |  |
| Verbundfestigkeit nach EN 998-2 für Normal- und Leichtmörtel |  | N/mm² | Tabellierter Wert nach Anhang C |  |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen |  | Klasse | S2 |  |
| Brutto-Trocken-rohdichte | Mittelwert | kg/m³ | 1950 |  |
|  | Abweichung | Klasse | D1 |  |
| Netto-Trocken-rohdichte | Mittelwert | Kg/m³ | 1950 |  |
|  | Abweichung | Klasse | D1 |  |
| Brandverhalten |  | Euroklasse | A1 |  |
| Wasseraufnahme |  | Masse-% | ≤ 6 |  |
| Formbeständigkeit |  | mm/m | NPD |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit |  | µ | 50/100 |  |
| Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstand |  | Klasse | F2 |  |